Q355B 梯形齿精密异型钢型材询价单

一、基本技术要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 材质 | Q355B，GB/T 1591 |
| 产品 | 双面梯形齿精密异型钢带 / 型材 |
| 型材总宽 | 132.0711 mm |
| 基板厚度 | 1.50 mm |
| 最大包络厚度 | 2.50 mm |
| 齿高 | 0.50 mm |
| 齿距 | 6.2891 mm |
| Face A | 6 齿 |
| Face B | 5 齿 |
| 齿侧角 | 92° |
| 齿距公差 | ±0.02 mm |
| 齿侧角公差 | ±0.5° |
| 累计齿距误差 | ≤ ±0.10 mm |
| 基板厚度公差 | ±0.05 mm |
| 切割长度公差 | ±0.10 mm |
| 直线度 | ≤0.5 mm/m |
| 扭曲 | ≤1.0 mm/m |
| 建议工艺 | 精密冷辊压 / 冷轧成型；厂家可提出可行替代工艺 |
| 表面防护 | 不镀锌、不喷漆；轻油 + VCI 防锈 |
| 理论净重 | 约 8.27 吨（实际按成品要求报价） |

二、Type A 长直件

| 长度 | 数量 | 中部加工区数量 |
| --- | --- | --- |
| 700 mm | 168 件 | 1 |
| 1900 mm | 336 件 | 2 |
| 2000 mm | 168 件 | 2 |
| 5500 mm | 168 件 | 5 |
| 11500 mm | 168 件 | 10 |
| 合计 | 1008 件 |  |

Type A 加工要求：

• 两端各 100 mm 范围：Face B 的 5 个齿全部铣掉；Face A 保留 6 个齿。

• 中部每个加工区长度 225 mm，两面加工，仅去除 A1、A6、B1、B5 四个齿，其余齿保留。

• 所有铣齿深度 0.50 mm，要求去除至基板平面，不得残留齿，也不得铣入基板；加工深度公差 0～+0.02 mm。

• 两端均为垂直平切（Square Cut），不倒角。

中部加工区中心位置（距端部）：

| 长度 | 加工区中心位置（mm） |
| --- | --- |
| 700 | 350.0 |
| 1900 | 600.0，1300.0 |
| 2000 | 600.0，1400.0 |
| 5500 | 600.0，1675.0，2750.0，3825.0，4900.0 |
| 11500 | 600.0，1744.4，2888.9，4033.3，5177.8，6322.2，7466.7，8611.1，9755.6，10900.0 |

三、Type B 90°焊接角件

• 短腿长度 209.5～249.5 mm，每隔 2.0 mm 一个规格，共 21 种长度。

• 每种长度 120 件短腿：60 件 LH + 60 件 RH；2 件短腿焊成 1 个 90°角件。

• 合计 2520 件短腿，最终焊成约 1260 个 90°角件。

• Face B 的 5 个齿沿短腿全长全部铣掉；Face A 的 6 个齿保留并朝外。

• 一端平切；另一端加工 45°镜像斜切，LH 与 RH 仅 45°斜切方向相反。

• 两个 45°端面需全宽贴合后进行光纤激光自熔焊，不加焊丝。

• 焊前 132.0711 mm 全宽接缝最大间隙 ≤0.15 mm。

• 1.50 mm 薄区要求完全熔透；外侧梯形齿不得熔化、变形或鼓包。

• 焊后内部圆角 R1.00 mm；外部仅齿部做 R1.00 mm，不得加工到基板。

四、包装及供货

• Type A：同长度单独成捆，建议每 40 件一捆；型材应立放包装，注意保护齿形，钢带不得直接压齿。

• Type B：按 21 种长度成套标识、包装，防止不同长度混料。

• 最长件 11500 mm，按 40 尺柜运输考虑。

• 详细截面几何以随附 DXF 为准；本询价单未允许的材质、加工或表面处理不得自行变更。